| Конкурс профессионального мастерства СТРОЙМАСТЕР в номинация «ЛУЧШИЙ СВАРЩИК» | УТВЕРЖДАЮ Председатель конкурсной комиссии ________________________ ___________________.2021г |
| --- | --- |
| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА №2 сварки контрольного таврового сварного соединения (КТС) пластин 200*200*10,0 и 200*100*10,0 мм |  |
| Способ сварки | Эскиз контрольного сварного соединения |
| Ручная электродуговая сварка (РД/111). Вид тока - Постоянный |  |
| Основной металл | Сварное соединение |  |
| Группа стали | М01 | Тип | FW угловое |  |
| Длина | 200 | Вид | ml многослойное |  |
| Толщина стенки, мм | 10,0 | Сварочное оборудование |  |
| Ширина, мм | 200/100 | Источник сварочного тока Kemppi MasterTIG MLS2300 ACDC, РЕСАНТА САИ-190А |  |
|  |  |  | - а - катет углового шва; - К - толщина углового шва; - зазор и антидеформация при сборке под угловой шов не допустимы; - контролируемые параметры сварного шва и критерии их оценки приведены в Положении о конкурсе. |
| Сварочные материалы |  |
| Вид | Электроды покрытые |  |
| Тип | Э46-Э50 по ГОСТ 9467, Е6013 по AWS A5.1 |  |
| Тип покрытия | Основное, рутил-целлюлозное |  |
| Марка | УОНИ 13/55, МР-3, МТГ-01к |  |
| Диаметр, мм | 3,0 – 4,0 |  |
| Рекомендуемые режимы сварки | Вспомогательные инструменты и материалы |
| Диаметр электрода, мм | Полярность | Сварочный ток, А | Молоток сварщика шлакоотбойный, плоскогубцы, напильник полукруглый, щётка проволочная ручная, угловая шлифмашина под диск ø125мм, ключ для смены дисков на угловой шлифмашине, диск зачистной – 125*6 мм, диск отрезной – 125*2,5 мм, щётка дисковая жгутовая – 125*6, универсальный шаблон сварщика – УШС-3 |
| 2,5 | Обратная (+) или полярная (-) | 60-100 |  |
| 3,0 |  | 70-140 |  |
| 4,0 | Обратная (+) | 110-180 |  |
| Средства индивидуальной защиты |
| Защитный костюм сварщика (куртка сварщика, брюки сварщика) | Подшлемник для защиты головы |
| Защитные перчатки (краги) пятипалые спилковые | Сварочная маска |
| Ботинки для сварщика с металлическим подноском | Защитный лицевой щиток, очки |
| Требования к сборке |
| 1. Выполнить прихватки длиной не более 25 мм в пределах 50 мм от середины противоположной от шва стороны пластины. 2. Выполнить прихватки с обоих концов пластины со стороны шва длиной не более 15 мм каждая. |
| Требования к сварке |
| 1. Установить собранное КСС в положении, определённом жеребьёвкой. Доложить о готовности к сварке члену жюри для проверки для проверки и подтверждения. 2. Выбрать диаметр электродов для сварки КСС по своему усмотрению. 3. Выполнить сварку в одном направлении. Запрещается сварка от середины пластины к обоим концам или от обоих концов к середине. 4. Выполнять остановки процесса сварки – гашение дуги (стоп-точка) при сварке последнего прохода (валика) облицовочного шва в пределах 25 мм от центра сварного шва. 5.Не допускается применять угловую шлифмашину на всей длине облицовочного слоя шва. Шлифовальная машина допускается к применению перед выполнением облицовочного шва. 6.Следовать указаниям членов рабочей группы и соблюдать дисциплину во время соревнований. О возникновении проблемы докладывать члену рабочей группы. После получения согласия сварщик может приостановить работу. 7. Предъявить КСС члену рабочей группы после завершения всех предусмотренных работ. |
| Карта разработана |
| ГБПОУ КСТ |